Технічні вимоги до хомутів Х01

- Хомут Х01 (ХО1) призначений для кріплення до залізобетонних стійок круглого перетину типу СК105 і СК120 стандартних металоконструкцій ліній електропередач 6, 10 кВ з голими та ізольованими проводами. Хомут виготовляється згідно робочих креслень типових проектів : 180.2н/5-29, 180н/3-11, 230н/3-08, 111н/1-47.

- Для виготовлення сталевих конструкцій повинні бути застосовані  сталі марок С235, С245 по ГОСТ 27772-88. Сталеві конструкції повинні бути розраховані для використання в районах з розрахунковою температурою найбільш холодної п'ятиденки до мінус 40°С.

- Всі металеві елементи повинні бути захищені від корозії способом гарячого цинкування на товщину 60 мкм.

- Методи контролю за якістю виготовлення, упаковка, транспортування та зберігання повинні відповідати вимогам ОСТ 34-72-645-83.

- На конкурсні торги надати письмове підтвердження того, що продукція буде виготовлена згідно даних вимог.

- Замовник залишає за собою право вимагати у учасника додаткову інформацію, в рамках процедури закупівлі.

- Дата виготовлення, не раніш чим за півроку на момент постачання.

- Гарантійний термін  - не менше ніж 3 роки з моменту введення в експлуатацію.

Додатки:

Хомут Х01